生物型全膝关节假体型号规格及基本尺寸

表1  KO型股骨髁关键尺寸及公差

| 基本尺寸/mm | 1#L（R） | 2#L（R） | 3#L（R） | 4#L（R） | 5#L（R） | 6#L（R） | 7#L（R） | 8#L（R） | 9#L（R） | 10#L（R） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a±0.7 | 48 | 50 | 52.5 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68 | 71 | 73 |
| b±0.7 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 77 | 79 | 82 |
| lf±1 | 16 |  | 20 |  |  |  | 24 |  |  |  |

表2  KP型股骨髁关键尺寸及公差

| 基本尺寸/mm | 1#L（R） | 2#L（R） | 3#L（R） | 4#L（R） | 5#L（R） | 6#L（R） | 7#L（R） | 8#L（R） | 9#L（R） | 10#L（R） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a±0.7 | 48 | 50 | 52.5 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68 | 71 | 73 |
| b±0.7 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 77 | 79 | 82 |
| lf±0.5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  KO/KP型胫骨平台垫关键尺寸及公差

| 基本尺寸/mm | 1#、2#、......、10# |
| --- | --- |
| t | 6、7、8、9、10、11、12、13、14 |

表4  KO/KP型胫骨平台托关键尺寸及公差

| 基本尺寸/mm | 1#L（R） | 2#L（R） | 3#L（R） | 4#L（R） | 5#L（R） | 6#L（R） | 7#L（R） | 8#L（R） | 9#L（R） | 10#L（R） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n±0.7 | 61 | 64.5 | 67.5 | 70 | 71.5 | 75 | 79 | 84 | 88 | 92 |
| m±0.7 | 41 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49.5 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| lt±0.5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5  KO/KP型髌骨关键尺寸及公差

| 基本尺寸/mm | 26# | 27# | 28# | 29# | 30# | 31# | 32# | 33# | 34# | 35# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v±0.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| u±0.5 | 8、9、10、11、12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |